## Slide 1: Tema 10: Magdan däl materiallary kiçi böleklere bölýän maşynlar we enjamlar 1. Materiallary owradyjy maşynlaryň we enjamlaryň görnüşleri hem-de tertibi. 2. Ýanak şekilli owradyjy maşynlar olaryň tertibi we ulanylyşy. Netije.

## Slide 2: Magdanyň berikligi – bu dag magdanlarynyň daşki güýç arkaly bölünmekde görkezýän garşylyklary. Magdanyň berklik görkezijisi haçan magdan gysylanda (σg) ýa-da dartylanda (σd) ýagdaýydyr. Ýörite barlag esasynda barlanýan magdanyň ölçeg diametri d = 40…50 mm,

## Slide 3: σg ýa-da σd = p/s bu ýerde: σg - magdanyň gysylandaky ýadaýy, (MPa ); σd– madanyň dartylandaky ýadaýy, (MPa); p – maýdalamak üçin täsir edýän güýç, (MN); s – barlag geçirilýän materiallyň kesilendäki meýdany, (m²).

## Slide 4: Dag magdanlarynyň berkligi şu aşakdaky görnüşlere bölünýärler: 1. Aýratyn berk 250 MPa. 2. Berk 150…250 MPa. 3. Ortaça berk 80…150 MPa. 4. Az berk 80 MPa.

## Slide 5: Magdanyň portlugy - bu ýagdaýda material öz maýyşgaklykda böleklere bölünýär. Port materialyň görkezijisiniň sany, asly nusgasynyň saklanmagy ýagny böleklere bölünmezden öň urgynyň sanyna baglydyr.

## Slide 6: Portlygy bilen dag madanlarynyň görnüşleri: 1. Önat port 20 urga çenli. 2. Port 2…5 urga çenli. 3. Şepbeşik 5…10 urda çenli. 4. Öňat şepeşik 10 urgudan ýokary

## Slide 7: Magdanyň abraziwnosti – dag madanlary alynanda alýan enjamyň iýilmegi ýa-da kesýän enjamyň ýüzüniň zeperetmegi. Munuň dereje görkezijileriň 1 - gramm kesiji enjamyň ýüzüniň iýilýän böleginiň 1 – tonna materialy böleklemegidir buda öz arasynda böleklere bölünýärler.

## Slide 8: Abraziwnost bilen dag madanlarynyň bölünişi: 1. Ýokary zeper ýetirilmegi 65…100 g/t. 2. Zener ýetirilmegi 8…65 g/t. 3. Az zeper ýetirilmegi 1…8 g/t. 15 4. Zeper ýetirilmezligi 1g/t az.

## Slide 9: Materialyň uzynlygy-“a”, ini - “b” we galynlygy - “s” hem-de onuň diametri - “d” bilen ölçenilýar. Onuň diametri “d” ortaça arifmetiki bahasy hasaplanýar: d = (a+b+s)/3

## Slide 10: ýa-da ortaça geometriki bahasy bilen hasaplanýar: d = tegeleginiň meýdany bilen ygny ini we galynlygy bilen hasaplanynda: d =

## Slide 11: Ownadylyş usulynyň görnüşleri: 1. Basyp döwýän - bu ýagdaýda materially iki owradyjy enjamyň arasynda gysmak. 2. Urup döwýän - bu ýagdaýda material iki owradyjy enjamyň arasynda urulýar. 3. Döwmek, bölmek, ýa-da ýarmak - bu ýagdaýda gysylan materially, owradyjy enjamyň ýiti býlekleri biri-birini gysyp materially bölýärler.

## Slide 12: 4. Döwüp kül etmek - bu ýagdaýda gysylan materially owradyjy enjamyň şahmat görnüşleri biri-biriniň garşy durup materially döwüp kül etmegi. 5. Sürtüp owratmak - bu ýagdaýda material biri-birine we enjamyň arasynda sürtülme netijesinde ownadylýar.