## Slide 1: Tema 13: Owradyjy hilini kesgitleýji zawodlaryň we enjamlaryň görnüşleri 1. Zawodlaryň konstruksiýasy we enjamlary. 2. Gurluşyk materiallaryny garyjy we bölüji maşynlaryň görnüşleri. 3. Olaryň esasy konstruksiýasynyň işleýşini öwrenmek. Netije.

## Slide 2: Gurluşyk materiallar senagatlarynyň kärhanalarda, önümçilige gelýän çig mal owradylýar, üwelenýär we saýlanylýar (baýlaşdyrylýar). Şeben, çagyl we çäge betona goşulýar we raýat, senagat we ýol gurluşykda ulanulýar.

## Slide 3: Şeben – demir ýollarda ulanylýar. Şeben – gaty dag daşlary magmatitlary granit, siýenit, diorit, gabbro, kwars daşlary, diabaz, bazalt we ş.m. magmatitlar aşak düşen (izwestnýak, dolomit, çägelik) we metamorflar (gneýs, kwarsit, mermer) maýdalanýar.

## Slide 4: Çagyl – dag gaty daşlar öz-ozünde bolan däneler 5-10 mm çenli, 10-15 mm däneler uly çagyl diýilýär we 150 mm ululary- walunlar. Çäge - 5 mm çenli tebigat çäge diýilýär we maşyn bilen alynýar Ýeňil betonlara – içi boş dag materiallary, tebigi-pemza, şlak we tuflar, rakuşeçnik we dolomitler, ýa-da ýasalnan - metallurgiýa we ýanan şlaklary, keramzit, penza, agloporit, perlit, wermikulit.

## Slide 5: Owradyjy maşynlaryň maýdalawjy koeffisienti: a) şekaly we konusly i = 3 - 5; b) rotorly owradyjylar i = 10 - 15 abrariw däl daşlary, iki rotorly i =30 - 40.

## Slide 6: Magdan däl gurluşyk materiallary gaýtadan işlemekde maşynlary açyk döwür (sikl) we ýapyk döwür esasynda işläp bilýärler. 1. Açyk döwürde işleýän maşyn toplumy bolsa materiallar owradyjy enjamlaryň üstünde bir gezek geçýärler. 2. Ýapyk döwürde eleklerden geçmedik uly daşlar ikinji gezek owradyjy maşynlaryň üsti bilen geçýärler

## Slide 7: Owradyjy - paýlaýjy göçme enjamlar her-bir ýerde ýerleşýän gurluşyk nokatlarda ulanylýar. Döwlet 16-20 m3/sag göwrümli gurallar bir ýa-da iki basganjakly (köplenç) çykarýar. Owradyjy maşynlary öz iş enjamlary (organlary) bilen gelýän çig maly basyp döwýärler, urup döwýärler, sürtüp owradýarlar we bölekläp döwýärler.

## Slide 8: Materialyň fiziki–mehaniki häsiýetlerine görä owratma usulary saýlanýar (gatylyk, berklik, döwlegenlik, şepbeşiklik, palçyk bilen hapalanşyk, owradyjy kamerany çalmaklygy) gelýän daşlaryň ululyga we maýdalama derejesine.

## Slide 9: Owradyjy maşynlary şu talaplara laýyk gelmeli: 1. Owradyjy maşyn gaty berk bolmaly. 2. Öndürijilige 15-20% goşmaça bolmaly, eger-de çig mal köp gelse owradyjy işläp ýetişmeli. 3. Kuwwatyň udel çykyşy az bolmaly. 4. Materialy maýdalap işlände tozany az bolmaly, sebäbi daşlaryň arasynda ýassyk ýaly işleýär we öndürijiligini peseldýär.

## Slide 10: 5. Owradyjy maşyndan owradylan material tiz çykaly, sebäbi däneler kiçelýär, tozan köpelýär we hili peselýär. 6. Owradyjy maşynyň bölekleri tiz we aňsat çalyşmaly. 7. Owradylan materialyň däneleri birmeňzeş we kuba meňzeş bolmaly. 8. Goraýjy mehanizmleri ýeňil we arzan bolmaly.

## Slide 11: Beton äkidiji nasoslar işleýşi boýunça iki hili bolýarlar: 1. Wagtal- wagtal işleýän (porşenli). 2. Yzygider işleýän (şlangaly). Äkidilýän garyndylary işleýän geçirijiler, mehaniki we gidrawliki görnüşi bar.

## Slide 12: Bunker – bu gurluşyk materialyny wagtlaýynça saklamak üçin gap bolup durýar.

## Slide 13: Bunkerleriň görnüş şekilleri a) piramida görnüşli; b), g) prizma we piramida görnüşli; w) silindrik görnüşli; d) matrialyň bunkerden kadaly çykyşy; e) materialyň gidrawliki çykyşy; ž) materialyň çylşyrymly çykyşy;

## Slide 14: Ölçeglerini konstruksiýaýasy esasynda hasaplanýar. Bu enjamynyň işleýişi iki hili bolup birýär: 1. Wagtal-wagtal boýunça. 2. Yzygider boýunça. Zatwor - bu gurluşyk materiallarynyň gaplaryny açyp ýapmak üçin enjamlary.

## Slide 15: Zatworlaryň şekili

## Slide 16: Zatworlaryň şekili: a) klapany aýyrýan hili; b) klapanyň aşagyndaky görnüşi; w,g) sektorny görnüşi; d) palesli; e) zynjyrly; ž) şibronny; Zatworyň esasy ölçegleri onuň konstruksiýasyna baglylykda hasaplanýar.

## Slide 17: Pitatel -bu enjam materialy bunkerden ýörite enjam arkaly äkidiji maşynlara yzygider guýup bilýän enjamdyr. Äkidiji enjamyň iş gurallary ýapyk kontur şekilli bolup olar (lenteli, zynjyrly, plastinaly) konweýerlerder. Hasaplanyşy konstruksiýasyna baglylykda ýerine ýetirilýär.